**Коллекция Target soft**

Terget soft – это тактильный базовый плейн с шенильной нитью. Мелкое плетение рогожки с меланжевой ниткой дает довольно равномерную , но не лишенную сложности структуру. Прекрасное качество продукта подтверждено испытаниями профессиональной лаборатории . Так же хотелось бы отметить что производена коллекция в Турции и она не обработана каким либо клеем – прочность ткани достигается высокой плотностью.

Украшает плейн дополнение - Target. Target это микс рогожки и жаккарда. Мелкий геометричный дизайн представляет собой паттерн из небольших треугольников, которые играют разными оттенками. Благодаря разноцветию дизайн довольно вариативен в сочетании. Союз Target и Target soft позволяет придать мебели современный и нестандартный вид, уйти от похожести и внести в монотонные подиумы мебельных магазинов некое разнообразие.

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Target soft |
| **материал** | Совокупность рогожки и жаккарда |
| **состав** | 24%pan; 34%co; 42%pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 440 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 4  4  4 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 50 000 |

**Уход за тканями коллекции Target soft**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **image051** |  | image042 |  |
| Деликатная стирка  при температуре  не выше 30 градусов | химическая чистка допустима  с обычными  реагентами  (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить при температуре до 110 градусов |