- Коллекция Crush

Crush (мятый эффект).  Ворс этого микровелюра замят в разных направлениях, что дает неповторимый «морозный эффект». Технология предполагает что данный эффект не поддается систематизации, ворс всегда ложится по-разному, что дает неоспоримый плюс – некую индивидуальность. В мире существуют дорогие велюры с таким же эффектом, а мы предлагаем достойную и доступную альтернативу.

- ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Crush |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100% pl |
| ширина ткани, см | 142 см |
| Вес, гр./м.п. | 500 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4,5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 90 000 |

- Уход за тканями коллекции Crush.

- ВНИМАНИЕ!!! Чистка вакуумным пылесосом запрещена!

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |