# Коллекция Premiata

| наименование | Premiata |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100%pes |
| ширина ткани, см | 142 см |
| Вес, гр./м.п. | 435 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 |

# Уход за тканями коллекции Premiata.

| Ручная стрика при температуре воды до 30 градусов. Изделие не тереть. Отжимать аккуратно, без перекручивания. | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить при низкой температуре до 30 градусов |
| --- | --- | --- | --- | --- |