[image: image6.png]coloris'gica
www.coloristica-home.ru





Коллекция Zephir
ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
	наименование
	Zephir

	материал
	микровелюр

	состав
	100% pl

	ширина ткани, см
	142 см

	Вес, гр./м.п.
	525

	устойчивость окраски:

- к износу (трению)

- к свету

-к химчистке
	4
4
4


	стойкость

к истиранию
(Martindale Test)
	40 000


Уход за тканями коллекции Zephir.

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]




	ручная стирка 

при температуре  

не выше 30 градусов
	химическая чистка допустима 

с обычными 

реагентами 

(перхлорэтилен или гидрокарбонат)
	запрещено 

использование отбеливателя
	запрещена 
сушка в 
специальной
 сушильной 

камере 
	гладить при средней температуре 

(max 110 градусов)


тел./факс: +7 (495) 259-30-33 многоканальный

107564, Россия, Москва, ул. Краснобогатырская, 2/14

mail:office@coloristica-home.ru

[image: image6.png]