[image: image8.png]coloris'gica
www.coloristica-home.ru





Коллекция Liverpool
Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия»
	Наименование
	 Liverpool star
	Liverpool suit
	Liverpool tweed

	Материал
	микровелюр

	Состав
	                                            100% Pes

	Ширина ткани, см
	140 см  

	Расположение 

рисунка в рулоне
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	-

	Раппорт:

ширина (см.)

длина (см.)
	8 см
8 см
	0,6 см

0,6 см
	4,5 см

	Вес, гр./м.п.
	340 г.р.
	340 г.р.
	340 г.р.

	Устойчивость окраски:

- к износу (трению)

- к свету

- к химчистке
	5

5

5
	5

5

5
	5

5

5

	Стойкость 

к истиранию
(Martindale Test) 
	50 000
	50 000
	50 000

	
	


Уход за тканями коллекции Liverpool.

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	ручная стирка 

при температуре  

не выше 30 градусов
	химическая чистка допустима 

с обычными 

реагентами 

(перхлорэтилен или гидрокарбонат)
	запрещено 

использование            отбеливателя
	гладить при средней температуре 


	запрещена 
сушка в 
специальной
 сушильной 

камере 


тел./факс: +7 (495) 259-30-33 многоканальный

107564, Россия, Москва, ул. Краснобогатырская, 2/14

mail:office@coloristica-home.ru

[image: image8.png]