# Коллекция Target soft

Terget soft – это тактильный базовый плейн с шенильной нитью.   Мелкое плетение рогожки с меланжевой ниткой дает довольно равномерную , но не лишенную сложности структуру.  Прекрасное качество продукта подтверждено испытаниями профессиональной лаборатории . Так же хотелось бы отметить что производена  коллекция в Турции и она не обработана каким либо клеем – прочность ткани достигается высокой плотностью.

Украшает плейн дополнение  -  Target. Target  это микс рогожки и жаккарда.  Мелкий геометричный дизайн представляет собой паттерн из небольших треугольников, которые играют разными оттенками. Благодаря разноцветию дизайн довольно вариативен  в сочетании. Союз Target и  Target soft позволяет придать мебели современный и нестандартный вид, уйти от похожести и внести в монотонные подиумы мебельных магазинов некое разнообразие.

| наименование | Target soft |
| --- | --- |
| материал | Совокупность рогожки и жаккарда |
| состав | 24%pan; 34%co; 42%pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 440 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4 4 4 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |

# Уход за тканями коллекции Target soft.

| Деликатная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить при температуре до 110 градусов |
| --- | --- | --- | --- | --- |