[image: image10.jpg]NOFRAMES
SINVHION





Коллекция Etro
       Цвета коллекции яркие, изысканные, насыщенные и очень солнечные. При выборе коллекции вы будете поражены игрой вашего воображения.
Каждый дизайн радует глаз, он прекрасно будет дополнять интерьер, сочетаясь с каждым аксессуаром в нем. Коллекция Etro - синоним стиля и изысканности, не только с точки зрения дизайна, но и применяемых при производстве высококачественных материалов и современных технологий.
Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
	Наименование
	Etro
	Etro road
	Etro line
	Etro plain
	Etro style

	Материал
	микрошенилл
	микрошенилл
	микрошенилл
	микрошенилл
	Микрошенилл

	Состав
	pes 57,6%, 

acr 36,2%, vis 6,2%
	pes 53,7%,                  acr 39,6%, vis 6,7%
	pes 60,5%,                     acr 33,8%, vis 5,7%
	pes 51,2%,                   acr 41,7%,vis 7,1%
	pes 55,2%,                               acr 38,2%, vis 6,6%

	Ширина ткани, см
	140см
	140см
	140см
	140см
	140см

	Расположение рисунка в рулоне
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]
	
	[image: image4.emf]

	Раппорт:

Длина (см)

Ширина (см)
	70

35,5
	24

-
	10,5

-
	-

-
	21,5

-

	Вес, гр./м кв
	553
	553
	553
	553
	553

	Устойчивость окраски:

- к износу (трению)

- к свету

- к химчистке
	4

4

4
	4

4

4
	4

4

4
	4

4

4
	4

4

4


	Стойкость к стиранию
(Martindale Test)
	32000
	32000
	28000
	32000
	32000


Уход за тканями коллекции Etro.
	Регулярная чистка:
	пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки


Процедура очистки: 

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

	
[image: image5.emf]
	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	стирка запрещена
	отбеливать запрещено
	сушка в специальной сушильной камере запрещена
	гладить при 
низкой 
температуре
	химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат)



[image: image10.jpg]_1322472683.unknown

