[image: image8.jpg]NOFRAMES
SINVHION





Коллекция Etno-mix
Предлагаем Вашему вниманию модное веяние в дизайне — стиль ориенталь, ярко выраженный в коллекции Etno-mix.
Динамичная колористика тканей Etno-mix органично вписывается в современный ритм жизни. Коллекция сочетает в себе креативный дизайн и отличные потребительские свойства. 

Высокотехнологичное производство, инновационные технологии обработки нитей, оригинальное переплетение шенилловой и жаккардовой нитей дают тот уровень комфорта, надежности и экологической безопасности, который востребован современными потребителями.

Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
	Наименование
	Etno-mix
	Etno-mix stripe
	Etno-mix plain

	материал
	жаккард
	жаккард
	жаккард

	состав
	pes 100%
	pes 100%
	pes 100%

	ширина ткани, см
	140 см
	140 см
	140 см

	Расположение 

рисунка в рулоне
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	-

	Раппорт:

ширина (см.)
длина (см.)
	-
33
	-
5
	-

	Вес, гр./м.п.
	309
	309
	309

	Устойчивость окраски:

- к износу (трению)

- к свету

-к химчистке
	5
4
4
	5
4
4
	5
4
4

	Стойкость

к истиранию
(Martindale Test)
	20 000
	20 000
	20 000


Уход за тканями коллекции Etno-mix.

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	не стирать
	химическая чистка допустима 

с обычными 

реагентами 

(перхлорэтилен или гидрокарбонат)
	запрещено 

использование отбеливателя
	запрещена 
сушка в 
специальной
 сушильной 

камере 
	гладить при средней температуре 

(max 110 градусов)


[image: image8.jpg]