# Коллекция Devotion

| наименование | Devotion |
| --- | --- |
| материал | шенилл |
| состав | 74%vi; 26%pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 730 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 20 000 |

# Уход за тканями коллекции Devotion.

| Стирка запрещена | сухая чистка допустима | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить запрещено |
| --- | --- | --- | --- | --- |