# Коллекция Exellence

| наименование | Exellence |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100% pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 770 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50000 |

# Уход за тканями коллекции Exellence.

| стирка запрещена | Разрешена сухая чистка | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Запрещено гладить |
| --- | --- | --- | --- | --- |