# Коллекция Inspiration / Inspiration leave

| наименование | Inspiration / inspiration leave |
| --- | --- |
| материал | шенилл |
| состав | 81% pes; 19% cot |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 612 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |

# Коллекция Inspiration plain

| наименование | Inspiration plain |
| --- | --- |
| материал | шенилл |
| состав | 100% pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 596 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 70000 |

# Уход за тканями коллекции Inspiration / Inspiration leave/  Inspiration plain

|  |  | Ручная стирка | Химчистка с использованием перхлорэтилен или гидрокарбонат | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить запрещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |