# Коллекция Perla

| наименование | Perla |
| --- | --- |
| материал | Букле |
| состав | 52% pp; 48% pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 600 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 |

# Уход за тканями коллекции Perla.

| Стирка разрешена | Разрешена сухая чистка | Запрещено использование отбеливателя | Запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить разрешено |
| --- | --- | --- | --- | --- |