# Коллекция DEL VENTO

| наименование | DEL VENTO |
| --- | --- |
| материал | Шенилл |
| состав | 100% pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 730 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 |

# Уход за тканями коллекции DEL VENTO.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | сухая чистка допустима | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить запрещено |
| --- | --- | --- | --- | --- |