Коллекция Soft touch

Предлагаем Вашему вниманию особую коллекцию обивочных тканей Soft touch. Уникальные тактильные ощущения этой ткани подарят Вам непревзойденные ощущения комфорта.

Высокая плотность ткани Soft touch обеспечивает повышенную долговечность, сохраняя внешний вид мягкой мебели на долгий срок.

Благородные жемчужные оттенки этой коллекции прекрасно сочетаются с классическими и современными интерьерами.

Пушистая и мягкая поверхность этой ткани сделает вашу мебель излюбленным местом отдыха.

- Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Soft touch |
| --- | --- |
| производитель |  |
| материал | Микровелюр |
| состав | Cot 5%, pl 95% |
| ширина ткани, см | 140 см |
| вес, гр./м.п. | 518 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 80 000 |

- Уход за тканями коллекции Soft touch.

| стирка запрещена | Разрешена сухая чистка | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере |
| --- | --- | --- | --- |