- Коллекция Supernova

- с инновационным покрытием

- AquaClean (легкое очищение водой)

- и AquaStop (Отталкивание воды)

| Наименование | ### Supernova |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100% Pes |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 445 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 40 000 |

- Уход за тканями коллекций Supernova

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка запрещена | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить запрещено | Сухая химчистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |