- Коллекция Venzo soft

Совершенство тактильных ощущений в классическом дизайне!

Уникальная коллекция однотонных тканей, совместившая в себе традиционный для классики дизайн и комфорт превосходящий аналоги. Каждое прикосновение к мягкой мебели в ткани Venzo Soft станет для Вас погружением в мир неги и комфорта.

Поверхность ткани необычайно мягкая, пушистая и приятная на ощупь. Непревзойденная долговечность ткани достигается благодаря высокой плотности. Матовые полутона тканей прекрасно сочетаются с классическими и современными интерьерами. Сочетание тканей Venzo Soft с однотонным компаньоном Soft touch позволит выигрышно подчеркнуть дизайн и цвет мягкой мебели.

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | Venzo soft |
| --- | --- |
| Материал | Микровелюр |
| Состав | cot 5%, pl 95% |
| Ширина ткани, см |  |
| Расположение рисунка в рулоне |  |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 25,5 21,8 |
| Вес, гр./м.п. | 518 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 5 5 5 |
| Стойкость К истиранию (Martindale Test) | 100 000 |

- Уход за тканями коллекции Venzo soft.

| ручная стирка при температуре не выше 30̊ | разрешена сухая чистка | запрещено использование отбеливателя | сушка в специальной сушильной камере запрещена |
| --- | --- | --- | --- |