- Коллекция Импровизация

| Наименование | ### Импровизация |
| --- | --- |
| Материал | микровелюр |
| Состав | 75% pl, 20% cot, 5% nyl |
| Ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 441 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 62 62 |

- Уход за тканями коллекций Импровизация.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| стирка запрещена | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) | разрешена сухая чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |