- Коллекция Серпантин

Серпантин (похоже на витки Серпантина). Коллекция Серпантин это давно полюбившаяся Романтика, но простеганная. Дизайн стежки очень современный, стильный и универсальный. Для этой коллекции созданы дополнительные цвета Романтики, которые отражают и последние тенденции и являются вечной классикой.

- ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Серпантин |
| --- | --- |
| материал | микровелюр |
| состав | 100% pl |
| ширина ткани, см | 142 см |
| Вес, гр./м.п. | 450 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4,5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 60 000 |

- Уход за тканями коллекции Серпантин.

| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |