- Коллекция Simmetrika

| Наименование | ### Simmetrika | ### Simmetrika I | ### Simmetrika II |
| --- | --- | --- | --- |
| материал | рогожка | рогожка | рогожка |
| состав | cot 20%, pes 67% | pes 100% | pes 100% |
| ширина ткани, см | 140см | 140см | 140см |
| вес, гр./м.п. | 512 гр. | 422 гр. | 422 гр. |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| расположение рисунка в рулоне | - |  |  |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | - | 4 см 6 см | 6 см 24 см |

- Уход за тканями коллекции Simmetrika.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- |