- Коллекция Rezedencia

| Наименование | ### Rezedencia capri | ### Rezedencia milan |
| --- | --- | --- |
| материал | шенилл | шенилл |
| состав | ac 72,8%, pes 27,2% | ac 72,8%, pes 27,2% |
| ширина ткани, см | 140см | 140см |
| вес, гр./м.п. | 543 | 596 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 25 000 | 25 000 |
| расположение рисунка в рулоне | - | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | - | - |

- Уход за тканями коллекций Rezedencia.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| стирка запрещена | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | запрещено гладить | разрешена сухая чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |