- Коллекция Swiss velvet

- Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Swiss velvet |
| --- | --- |
| материал | ### велюр |
| состав | AC %59.1 PES %40.9 |
| ширина ткани, см | 140 см |
| вес, гр./м.п. | 506 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 25 000 |

- Уход за тканями коллекции Swiss velvet

| стирка запрещена | Разрешена сухая чистка | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Запрещено гладить |
| --- | --- | --- | --- | --- |