- Коллекция Fenomen

- Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Fenomen | ### Fenomen plain |
| --- | --- | --- |
| материал | ### шенилл | ### шенилл |
| состав | pes 100% | pes 100% |
| ширина ткани, см | 140 | 140 |
| расположение рисунка в рулоне |  | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 19,4 см 18,7 см | 2,5см 3,5см |
| вес, гр./м.п. | 710 | 710 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 40 000 | 40 000 |

- Уход за тканями коллекций Fenomen, Fenomen combi.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| стирка запрещена | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при низкой температуре (около 100 градусов) | разрешена сухая чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |