- Коллекция Etro

Цвета коллекции яркие, изысканные, насыщенные и очень солнечные. При выборе коллекции вы будете поражены игрой вашего воображения.

Каждый дизайн радует глаз, он прекрасно будет дополнять интерьер, сочетаясь с каждым аксессуаром в нем. Коллекция Etro - синоним стиля и изысканности, не только с точки зрения дизайна, но и применяемых при производстве высококачественных материалов и современных технологий.

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| - Наименование | - Etro | - Etro road | - Etro line | - Etro plain | - Etro style |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материал | - микрошенилл | - микрошенилл | - микрошенилл | - микрошенилл | - Микрошенилл |
| - Состав | pes 57,6%, - acr 36,2%, vis 6,2% | - pes 53,7%, acr 39,6%, vis 6,7% | - pes 60,5%, acr 33,8%, vis 5,7% | - pes 51,2%, acr 41,7%,vis 7,1% | - pes 55,2%, acr 38,2%, vis 6,6% |
| - Ширина ткани, см | 140см | - 140см | - 140см | - 140см | - 140см |
| - Расположение рисунка в рулоне |  |  |  |  |  |
| - Раппорт: - Длина (см) - Ширина (см) | 70 35,5 | 24 - - | 10,5 - - | - - - | 21,5 - - |
| - Вес, гр./м кв | 553 | - 553 | - 553 | - 553 | - 553 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - - к химчистке | 4 4 4 | 4 4 - 4 | 4 4 - 4 | 4 4 - 4 | 4 4 - 4 |
| Стойкость к стиранию (Martindale Test) | 32000 | - 32000 | - 28000 | - 32000 | - 32000 |

- Уход за тканями коллекции Etro.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| стирка запрещена | отбеливать запрещено | сушка в специальной сушильной камере запрещена | гладить при низкой температуре | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |