- Коллекция  Lumiere

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| - Наименование | - Lumiere | - Lumiere combi |
| --- | --- | --- |
| - Материал | - жаккард | - жаккард |
| - Состав | - Pes78% , Royon22% | - Pes78% , Royon22% |
| - Ширина ткани, см. | - 140см | - 140см |
| - Расположение - рисунка - в рулоне |  |  |
| - Раппорт: - Ширина, см. - Длина,см | - 35см - 43см | - 4,4см - 4,2см |
| - Вес, гр./м.п. | - 770 | - 770 |
| - Устойчивость окраски: - - к износу (трению) - - к свету - - к химчистке | - 4 - 4 - 5 | - 4 - 4 - 5 |
| - Стойкость к истиранию (Martindale Test) | - 30000 | - 30000 |

- Уход за тканями коллекции Lumiere.

| разрешена сухая чистка | не стирать | сушка в специальной сушильной камере запрещена | запрещено использование отбеливателя | не гладить | отпаривать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |