- Коллекция  Bellini

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| - Наименование | - Bellini |
| --- | --- |
| - Материал | - жаккард |
| - Состав | - 22% Ac, 39%Pes, 39%Royon |
| - Ширина ткани, см. | - 140см |
| - Расположение - рисунка - в рулоне |  |
| - Раппорт: - Ширина, см. - Длина,см | - 90см - 70см |
| - Вес, гр./м.п. | - 514 |
| - Устойчивость окраски: - - к износу (трению) - - к свету - - к химчистке | - 4 - 4 - 4 |
| - Стойкость к истиранию (Martindale Test) | - 20000 |

- Уход за тканями коллекции Bellini.

| разрешена сухая чистка | не стирать | сушка в специальной сушильной камере запрещена | не гладить | запрещено использование отбеливателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |