- Коллекция Studio

Воплотить современные тенденции оформления жилого пространства в стиле лофт теперь можно с новой коллекцией мебельных тканей Studio, которая сочетает в себе креативный дизайн и отличные потребительские свойства.

Динамичная колористика тканей органично вписывается в современный ритм жизни.

Выбирая ткани Studio для обивки Вашей мебели, Вы акцентируете  внимание на модных веяниях в дизайне интерьера и, вместе с тем, обеспечиваете высокий уровень потребительских свойств мягкой мебели.

Высокотехнологичное производство, инновационные технологии обработки нитей, оригинальное переплетение шенилловой и жаккардовой нитей дают тот уровень комфорта, надежности и экологической безопасности, который востребован современными потребителями.

Коллекция жаккардовой ткани Studio включает в себя основной дизайн, и два компаньона: полосу Studio stripe и однотонный компаньон Studio plain. Цветовая гамма представлена шестью цветовыми сочетаниями.

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | ### Studio | ### Studio stripe | ### Studio plain |
| --- | --- | --- | --- |
| материал | жаккард | шенилл-жаккард | шенилл |
| состав | PES 85%, AC 12%, VI 3%. | PES 85%, AC 12,8%, VI 2,2%. | PES 60%, AC 34%, VI 6%. |
| ширина ткани, см | 140 см | 140 см | 140 см |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  |  |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 18 22 | - 7 |  |
| Вес, гр./м.п. | 314 | 314 | 314 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 4 4 | 5 4 4 | 5 4 4 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

- Уход за тканями коллекции Studio.

| не стирать | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |