- Коллекция Cordoba

- На ярких, насыщенных цветах основного полотна объемным рисунком выведены жаккардовой нитью великолепные цветы. Ткань оригинальна и своеобразна. Коллекция Cordoba – это отражение стиля жизни, именно она внесет отпечаток роскоши и престижа для вашей мебели.

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия»

| Наименование | Cordoba P5694 | ### Cordoba P5713 | ### Plain P3236 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Турция |  |  |
| Материал | жаккард | жаккард | шенилл |
| Состав | pl 50%, vi 50% | pl 50%, vi 50% | acr 53%,pl 35%,vi 12% |
| Ширина ткани, см | 140 см |  | 136 см |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 33 50 | 6 - | - |
| Вес, гр./м.п. | 659 | 625 | 579 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 5 5 4 | 5 5 4 | 4 5 5 |
| Стойкость К истиранию (Martindale Test) | 15000 | 15000 | 25000 |

- Уход за тканями коллекции Cordoba.

| Химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | не стирать | сушка в специальной сушильной камере запрещена | Гладить при средней температуре (около 150 градусов) | Запрещено использование жидкого отбеливателя, содержащего хлор |
| --- | --- | --- | --- | --- |