- Коллекция San Feliche

- Новая коллекция жаккардов для мебели и текстильного декора - San Feliche создана восхищать! Роскошный блеск жаккарда в сочетании со сложным узорчатым переплетением нитей ослепляет и завораживает.

- Аура роскоши подчеркивается изысканным прихотливым дизайном рисунка. Игра света на атласной поверхности оттеняется переливами узоров жаккардового переплетения.

- Долговечность этих тканей позволит надолго сохранить атмосферу совершенства Вашего интерьера.

- Дизайн и качество позволяют использовать ткани этой коллекции без ограничений для обивки мягкой мебели и любого текстильного декора в интерьере.

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | San Feliche | ### San Feliche combi |
| --- | --- | --- |
| Материал | жаккард | жаккард |
| Состав | pes 100% | pes 100% |
| Ширина ткани, см | 140 см |  |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | 35 37 | 4,5 5,5 |
| Вес, гр./м.п. | 570 | 570 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 4 5 5 | 4 5 5 |
| Стойкость К истиранию (Martindale Test) | 20000 | 20000 |

- Уход за тканями коллекции San Feliche.

| разрешена сухая чистка | не стирать | сушка в специальной сушильной камере запрещена | не гладить | запрещено использование отбеливателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |