- Коллекция Ecotex

«Ecotex» — искусственная кожа, обладающая хорошими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, являющаяся мебельным материалом нового поколения.                                                                                                                                          Обширная гамма оттенков обеспечивает широкий выбор и дает возможность подобрать материал соответствующий интерьеру. Влаго и воздухопроницаемость обеспечивают максимальный комфорт, светостойкость, сопротивляемость царапинам. Устойчивость к заломам и стойкость к истиранию обеспечивают длительный срок эксплуатации.

- Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

| Наименование | ### Ecotex |
| --- | --- |
| Материал | Искусственная кожа |
| Состав | Верхнее покрытие pu 100% Основа сot 75%, pes 25% |
| Ширина ткани, см | 140±2см |
| Вес, гр./п.м | 750 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |

- Уход за тканями коллекции Ecotex.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью влажной мягкой губки или щетки |  |
| --- | --- | --- |
| Влажная чистка: | шоколад, кофе, фрукты, красное и белое вино, молоко | Обработайте поверхность мягкой влажной губкой, протрите ее насухо. Допускается использование 40-50% спирто-водного раствора или нашатырного спирта. После обработки высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой. |
|  | застарелые пятна органического происхождения | Используйте очистители для натуральной кожи, согласно инструкции по их применению. |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

- Важно!

● Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими круговыми движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 минуты вытрите пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой.

● Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется обработать поверхность водоотталкивающей пропиткой для натуральной кожи.

| не стирать | запрещено использование жидкого отбеливателя, содержащего хлор | уборка влажной губкой | сушка в специальной сушильной камере запрещена | не гладить | сухая чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |