- Коллекция Morelli

Самым взыскательным потребителям мы предлагаем инновационный технологически совершенный материал - экокожа Morelli. Новинка 2013 года получила признание в Европе, пользуется популярностью в Испании и Германии. Коллекция Morelli стала лидером предпочтений на выставке «Мебель» 2012. Высококачественный материал обладает уникальными потребительскими свойствами, которые позволяют экокоже Morelli конкурировать с натуральной кожей высшего качества.

Безграничные возможности использования!

Тренд 2013! Мягкая мебель, выполненная в экокоже Morelli, станет излюбленным стильным предметом интерьера. Колористика коллекции профессионально подобрана с учетом актуальных тенденций, что позволяет сочетать экокожу Morelli с тканями различных стилей и фактур. Модная коллекция для современного интерьера офиса и дома.

Мягкость и комфорт поверхности Экокожа Morelli обладает мягкостью и эластичностью натуральной кожи. Матовая поверхность, приятная фактура максимально приближена к натуральной коже.

Дышащий материал! Впервые благодаря технологическим инновациям экокожа  Morelli обладает отличной воздухопроницаемостью.

Прочность и долговечность Непревзойденные свойства прочности и долговечности подтверждены Martindale Test.

Практичность Экологически чистый материал не промокает, не впитывает влагу, не деформируется в процессе ежедневного механического воздействия в домашних условиях.

- Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

| Наименование | ### Morelli |
| --- | --- |
| Материал | Искусственная кожа |
| Толщина ткани | 1,2мм |
| Состав | Верхнее покрытие pu 100% Основа сot 25%, pes 75% |
| Ширина ткани, см | 140 |
| Вес, гр./п.м | 1м2 500гр; 1м пог 750гр |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| Устойчивость к влаге: | 5 |
| Воздухопроницаемость: | 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |
| Сигаретный тест | Пройден |

- Уход за тканями коллекции Morelli.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью влажной мягкой губки или щетки |  |
| --- | --- | --- |
| Влажная чистка: | шоколад, кофе, фрукты, красное и белое вино, молоко | Обработайте поверхность мягкой влажной губкой, протрите ее насухо. Допускается использование 40-50% спирто-водного раствора или нашатырного спирта. После обработки высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой. |
|  | застарелые пятна органического происхождения | Используйте очистители для натуральной кожи, согласно инструкции по их применению. |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

- Важно!

● Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими круговыми движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 минуты вытрите пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой.

● Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется обработать поверхность водоотталкивающей пропиткой для натуральной кожи.

| не стирать | запрещено использование жидкого отбеливателя, содержащего хлор | уборка влажной губкой | сушка в специальной сушильной камере запрещена | не гладить |
| --- | --- | --- | --- | --- |