- Коллекция Eclipse

Коллекция является разработкой компании NOFRAMES совместно с нашими партнерами. На российском рынке аналогов нет. Над созданием этой инновационной коллекции работали известные дизайнеры. За счёт наложения друг на друга тончайших пластов материала мы добились эффекта «мраморности».

Выбрав эту коллекцию для обивки мебели, вы не только придадите респектабельность модели, но создадите шедевр для вашего интерьера.

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

| Наименование | ### Eclipse |
| --- | --- |
| Материал | экокожа |
| Состав | Верхнее покрытие: полиуретан 100% Основа: хлопок 32%, полиэстер 68% |
| Ширина ткани, см | 140 |
| Расположение рисунка в рулоне | - |
| Вес, гр./п.м | 640 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 4 5 |
| Устойчивость к влаге | 5 |
| Воздухопроницаемость | 4 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |
| Сигаретный тест | Пройден |

- Уход за тканями коллекции Eclipse.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью влажной мягкой губки или щетки |  |
| --- | --- | --- |
| Влажная чистка: | шоколад, кофе, фрукты, красное и белое вино, молоко | Обработайте поверхность мягкой влажной губкой, протрите ее насухо. Допускается использование 40-50% спирто-водного раствора или нашатырного спирта. После обработки высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой. |
|  | застарелые пятна органического происхождения | Используйте очистители для натуральной кожи, согласно инструкции по их применению. |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

- Важно!

● Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими круговыми движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 минуты вытрите пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой.

● Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется обработать поверхность водоотталкивающей пропиткой для натуральной кожи.

| не стирать | запрещено использование жидкого отбеливателя, содержащего хлор | уборка влажной губкой | сушка в специальной сушильной камере запрещена | не гладить |
| --- | --- | --- | --- | --- |