- Коллекция Etno-mix

Предлагаем Вашему вниманию модное веяние в дизайне — стиль ориенталь, ярко выраженный в коллекции Etno-mix.

Динамичная колористика тканей Etno-mix органично вписывается в современный ритм жизни. Коллекция сочетает в себе креативный дизайн и отличные потребительские свойства.

Высокотехнологичное производство, инновационные технологии обработки нитей, оригинальное переплетение шенилловой и жаккардовой нитей дают тот уровень комфорта, надежности и экологической безопасности, который востребован современными потребителями.

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | ### Etno-mix | ### Etno-mix stripe | ### Etno-mix plain |
| --- | --- | --- | --- |
| материал | жаккард | жаккард | жаккард |
| состав | pes 100% | pes 100% | pes 100% |
| ширина ткани, см | 140 см | 140 см | 140 см |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | - 33 | - 5 | - |
| Вес, гр./м.п. | 309 | 309 | 309 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 4 4 | 5 4 4 | 5 4 4 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

- Уход за тканями коллекции Etno-mix.

| не стирать | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |