- Коллекция Felicita

| Наименование | ### Felicita |
| --- | --- |
| Материал | микровелюр |
| Состав | 100% pl |
| Ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 623 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 50 000 |

- Уход за тканями коллекций Feliсita.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| Ручная стрика при температуре воды до 30 градусов. Изделие не тереть. Отжимать аккуратно, без перекручивания. | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить при низкой температуре до 30 градусов |
| --- | --- | --- | --- |