**Коллекция Magnifico**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Magnifico  |
| **материал** | Букле плейн |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 721 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 20 000 |
| **Раппорт**  | 16,8см / 17,7см |

**Уход за тканями коллекции Magnifico**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 | http://www.pushe.ru/spaw2/uploads/images/icons_png/38.png |
| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | сухая чистка допустима  | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить при низкой температуре 30 градусов  |