**Коллекция Salon**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Salon |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 940 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 4  4  4 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 60 000 |
| **Раппорт** | 30,5см / 13см |

**Уход за тканями коллекции Salon**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 | глажка запрещена |
| ручная стирка  при температуре  не выше 30 градусов | сухая чистка  допустима | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |