**Коллекция Exellence**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Exellence |
| **материал** | микровелюр |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 770 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 50000 |

**Уход за тканями коллекции Exellence**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.pushe.ru/spaw2/uploads/images/icons_png/3.png | http://www.pushe.ru/spaw2/uploads/images/icons_png/23.png |  | http://www.babushkinysovety.ru/pictures/image042.gif | 1024px-Nicht_bügeln |
| стирка запрещена | Разрешена  сухая чистка | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Запрещено  гладить |