**Коллекция Primo**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Primo |
| **материал** | рогожка |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 525 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 50000 |

**Уход за тканями коллекции Primo**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 |  |
| Ручная стирка | Разрешена  сухая чистка | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |