**Коллекция Inspiration / Inspiration leave**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Inspiration / inspiration leave |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 81% pes; 19% cot |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 612 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 50 000 |

**Коллекция Inspiration plain**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Inspiration plain |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 596 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 70000 |

 **Уход за тканями коллекции Inspiration / Inspiration leave/ Inspiration plain**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | image042 | глажка запрещена |
|  |  | Ручная стирка | Химчистка с использованием перхлорэтилен или гидрокарбонат | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить запрещено |