**Коллекция Fly**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Fly |
| **материал** | микровелюр |
| **состав** | 100% pes; |
| **ширина ткани, см** | 142 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 570 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 70000 |

**Уход за тканями коллекции Fly**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| image034 | **image051** |  | image042 | http://www.pushe.ru/spaw2/uploads/images/icons_png/38.png |
| ручная стирка  при температуре  не выше 30 градусов | химическая чистка допустима  с обычными  реагентами  (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | гладить при средней температуре  (max 110 градусов) |