- Коллекция Colin Velvet

- По структуре коллекция Colin Velvet с устойчивыми малорастягивающимися переплетениями. Широкая цветовая гамма и уникальный дизайн ткани позволяют применять ее в большом спектре модельного ряда мягкой мебели. В результате применения новых технологий производства ткань легко чистится, при этом сохраняются все свойства (прочность, цвет).

- Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | ### Colin Velvet |
| --- | --- |
| Материал | велюр |
| Состав | pl 100% |
| Ширина ткани, см | 140 см |
| Расположение рисунка в рулоне | - |
| Вес, гр./м.п. | 588 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 4 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 20 000 |

- Уход за тканями коллекции Colin Velvet.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

- Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| запрещено использование жидкого отбеливателя, содержащего хлор | сушка в специальной сушильной камере запрещена | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) |
| --- | --- | --- |