- Коллекция Natural velvet

Коллекция Natural velvet - это свежее решение в дизайне!

Коллекция Natural velvet радует нас подобно распускающемуся первому весеннему листку с мягким нежным блеском свежести и юным бархатистым пушком. Богатая палитра пастельных тонов, напоминает прозрачную весеннюю дымку, когда природа только ожила и радуется лучам теплого солнышка. Первые весенние цветы, такие пронзительно трогательные, сияют яркими и, в то же время, нежными красками...

Все это вобрала в себя коллекция Natural velvet. Мягкость и нежность велюра сочетается с прочностью и долговечностью, что дает дизайнерам большие возможности для разнообразного применения коллекции Natural velvet.

- Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| наименование | ### Natural velvet |
| --- | --- |
| материал | ### велюр |
| состав | pl 100% |
| ширина ткани, см | 140 см |
| вес, гр./м.п. | 560 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 4 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 20 000 |

- Уход за тканями коллекции Natural velvet.

| стирка запрещена | Разрешена сухая чистка | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере |
| --- | --- | --- | --- |