**Коллекция Perla**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Perla |
| **материал** | Букле |
| **состав** | 52% pp; 48% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 600 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 60 000 |

**Уход за тканями коллекции Perla**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| https://viking26.ru/wp-content/uploads/images/5/znachki-dlya-stirki-06F8CB8.png |  |  | image042 | https://k2v.ru/wp-content/uploads/2020/04/1024px-b-geln.svg_.png |
| Стирка разрешена | Разрешена  сухая чистка | Запрещено  использование отбеливателя | Запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить разрешено |