**Коллекция Inspiration / Inspiration leave**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Inspiration / inspiration leave |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 81% pes; 19% cot |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 612 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 35000 |

**Коллекция Inspiration plain**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Inspiration plain |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 596 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 70000 |

**Уход за тканями коллекции Inspiration / Inspiration leave/ Inspiration plain**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | image042 | глажка запрещена |
|  |  | Ручная стирка | Химчистка с использованием перхлорэтилен или гидрокарбонат | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |