- Коллекция Winnie

| наименование | ### Winnie |
| --- | --- |
| материал | Искусственный мех |
| состав | 100% pes |
| ширина ткани, см | 145 см |
| Вес, гр./м.п. | 420 гр./м.п. |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4 4 4 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 35000 |

- Уход за тканями коллекции Winnie.

| Стирка разрешена | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при средней температуре (max 110 градусов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |