**Коллекция Flame**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Flame |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 67% pes; 25% acr; 9% cot |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 705 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 60 000 |

**Уход за тканями коллекции Persona**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\design\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\29.png | C:\Users\design\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png |  | image042 | глажка запрещена |
| Стирка  разрешена | Химическая  чистка | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |