**Коллекция Гармония рогожка**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | ****Гармония рогожка**** |
| **материал** | Рогожка |
| **состав** | 21% pes; 59% V; 20% acr |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 720 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 445 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 40 000 |
| **Раппорт**  | 35 см / 100 см |

**Коллекция Гармония графика**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | ****Гармония графика**** |
| **материал** | Букле |
| **состав** | 52% pes; 8 vi; 15% cot; 25% acr |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Раппорт:****ширина (см.)****длина (см.)** | 3540 |
| **Вес,** гр./м.п. | 880 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 445 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 40 000 |
| **Раппорт**  | 35 см / 77 см |

**Коллекция Гармония микс**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | ****Гармония микс**** |
| **материал** | Букле |
| **состав** | 83% pes; 10% V; 7% acr |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 860 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 445 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 45 000 |
| **Раппорт**  | 35 см / 37 см |

**Коллекция Гармония букле**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | ****Гармония букле**** |
| **материал** | Букле |
| **состав** | 50% pes; 27% V; 23% Co |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 790 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 445 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 40 000 |

**Уход за тканями коллекции Гармония**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| https://viking26.ru/wp-content/uploads/images/5/znachki-dlya-stirki-06F8CB8.png |  |  | image042 | https://k2v.ru/wp-content/uploads/2020/04/1024px-b-geln.svg_.png |
| Стирка разрешена | Разрешенасухая чистка  | Запрещено использование отбеливателя | Запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить разрешено |