**Коллекция INTELLECT**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Коллекция INTELLECT |
| Материал | Шенилл - Букле |
| Состав | 75% PES; 20% ACR; 5% COT |
| Ширина ткани, см | 140 |
| Вес, пог.м | 1340 |
| Устойчивость к износу (трению) | 5 |
| Устойчивость к свету | 5 |
| Устойчивость к химчистке | 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale) | 60000.0 |
| Количество цветов в коллекции | 3 |
| Страна производства | Турция |

 ****    

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Можно стирать | Нельзя отбеливать | Гладить разрешено | Нельзя сушить в специальной сушильной камере | Разрешена сухая чистка |