**Коллекция DESERT**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Коллекция DESERT  |
| Материал | Рогожка |
| Состав | 54% VIS; 30% PES; 16% ACR |
| Ширина ткани, см | 140 |
| Вес, пог.м | 1010 |
| Устойчивость к износу (трению) | 5 |
| Устойчивость к свету | 5 |
| Устойчивость к химчистке | 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale) | 60000.0 |
| Количество цветов в коллекции | 3 |
| Страна производства | Турция |

     

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Можно стирать | Нельзя отбеливать | Гладить разрешено | Нельзя сушить в специальной сушильной камере | Разрешена сухая чистка |