**Коллекция ANGORA**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Коллекция ANGORA |
| Материал | Микровелюр |
| Состав | 100% PES |
| Ширина ткани, см | 140 |
| Вес, пог.м | 660 |
| Устойчивость к износу (трению) | 4 |
| Устойчивость к свету | 5 |
| Устойчивость к химчистке | 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale) | 55000.0 |
| Количество цветов в коллекции | 5 |
| Страна производства | Китай |

****    

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручная стирка | Нельзя отбеливать | Гладить при низкой температуре (до 110 °C) | Нельзя сушить в специальной сушильной камере | Химчистка с использованием перхлорэтилен или гидрокарбонат |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |