**Коллекция BAXTER**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Коллекция BAXTER |
| Материал | Замша |
| Состав | 100% PL |
| Ширина ткани, см | 140 |
| Вес, пог.м | 860 |
| Устойчивость к износу (трению) | 5 |
| Устойчивость к свету | 5 |
| Устойчивость к химчистке | 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale) | 100000 |
| Количество цветов в коллекции | 11 |
| Страна производства | Китай |

     

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Можно стирать | Не отжимать | Нельзя отбеливать | Гладить при температуре 30 °C | Нельзя сушить в специальной сушильной камере |